Группа 18 МЛ ХИМИЯ

22. 04. 2020

УРОК 5

ТЕМА: К А У Ч У К И

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   КАУЧУКОВ.

ИХ   СТРОЕНИЕ   И   СВОЙСТВА.

Натуральный каучук – получают из жидкости молочно-белого цвета, называемой латексом,- млечного сока каучуконосных растений.

|  | Основным компонентом натурального каучука является высокомолекулярный, непредельный углеводород (С5Н8)n. n = 1000 -3000. Условно схему образования натурального каучука в природе можно представить в следующем виде: |
| --- | --- |

млечный сок дерева гевеи, Н2О, СО2, hν (свет) → - СН2 – С = СН – СН2 –

│

СН3                                n

| Важнейшие свойства: эластичность, износо-устойчивость, водо – и газонепроницаемость, хороший изолятор, растворяется в органических растворителях. Недостатки: Натуральный каучук растворяется в эфире, бензине, бензоле, хлороформе, керосине, толуоле, скипидаре. При взаимодействии с кислородом и |  |
| --- | --- |

другими окисляющими реагентами – стареет.

- При нагревании свыше 200оС размягчается и   разлагается, при температуре около 70оС утрачивает пластичность и становится хрупким

Синтетический каучук

Одно дерево бразильской гевеи в среднем, до недавнего времени, было способно давать лишь 2-3 кг каучука в год; годовая производительность одного гектара гевеи до Второй мировой составляла 300-400 кг технического каучука. Такие объемы натурального каучука не удовлетворяли растущие потребности промышленности. Поэтому возникла необходимость получить синтетический каучук.

Замена натурального каучука синтетическим,  дает огромную экономию труда. Современная, все развивающаяся и усложняющаяся техника требует каучуки хорошие и разные.

Многие ученые работали над проблемой получения синтетического каучука. В 1910 году С.В.Лебедеву впервые удалось получить синтетический каучук из бутадиена. Сырьем для получения синтетического каучука служил этиловый спирт, из которого получали бутадиен-1,3. Затем через реакцию полимеризации в присутствии металлического натрия получали

бутадиеновый синтетический каучук (СКД).

- СН2              СН2 -

2∙С2Н5ОН → СН2 = СН – СН = СН2 →             С = С

Н                Н         n

цис - изомер

Изопреновый синтетический каучук (СКИ) – цис-изомер стереорегу

лярного строения

СН3              Н

n∙ CН2 = С – СН = СН2                        С = С

│

СН3                               - СН2            СН2 -   n

изопрен

Хлоропреновый синтетический каучук

n∙ CН2 = С – СН = СН2                - СН2 – С = СН – СН2 -

│                                                                                         │

Сl                                                 Сl                        n

Бутадиенстирольный синтетический каучук

n∙ CH2 = CH – CH = CH2 + CH2 = CH     - CH2 - CH = CH - CH2- CH2 – CH-

│                                                                                                           │

n

При взаимодействии каучуков с серой происходит образование дисульфидных связей между макромолекулами каучука по месту разрыва двойных связей («сшивание» линейных макромолекул).

Чем больше серы, тем больше образуется дисульфидных связей. В результате этого процесса, который называется вулканизацией каучука, образуются мягкие (5-10% S) или твердые (> 30% S)  резины. Продукт, содержащий более 50 % серы – твердый эбонит (электроизоляционный материал).

ТЕМА: АЦЕТИЛЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

# Text boxes

Каучуки – натуральные или синтетические эластомеры, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойства, из которых путем вулканизации получают резину и эбонит.