ТЕМА: Н Е П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е    У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы

УРОК 3.

А Л К А Д И Е Н Ы

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АЛКАДИЕНОВ

По расположению двойных связей в молекулах углеводородов  диеновые соединения классифицируются следующим образом:

СН2 = С = СН2        кумулированные связи (неустойчивые)

СН2 = СН – СН = СН2    сопряженные связи

СН2 = СН – СН2 - СН = СН2    изолированные связи

(свойства алкенов в две стадии)

- СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ БУТАДИЕНА -1,3

Наибольший научный интерес и практическое применение имеют диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями. Простейшим представителем данной группы соединений является бутадиен-1,3 (дивинил).

В дивиниле все атомы углерода находятся в состоянии Sp2-гибридиза-ции.  Гибридные орбитали располагаются в одной плоскости и образуют

|  | Ϭ-связи углерод-углерод и углерод-водород. Облака всех четырех негибридизованных р-электронов перекрываются не только между С1и С2, С3 и С4, но и частично меж- |
| --- | --- |
| ду С2 и С3 с образованием единого π-электронного облака. Такая особенность стро-ения называется сопряжением и определяет реакционную способность диенов. |  |

- ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ДИЕНОВ

Состав соединений данного гомологического ряда может быть выражен общей формулой СnH2n-2. Как уже говорилось, наибольший интерес представляют собой диены с сопряженными связями.

- ИЗОМЕРИЯ ДИЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

| изомерия | строения углеродного скелета ( С ≥ 5 ) СН2 = СН – СН = СН – СН3 пентадиен -1,3 СН2 = С – СН = СН2 │ СН3 2-метилбутадиен-1,3 |
| --- | --- |
|  | положения двойных связей СН2 = С = СН – СН3 СН2 = СН – СН= СН2 бутадиен-1,2 бутадиен-1,3 |

- НОМЕНКЛАТУРА ДИЕНОВ

Алкадиены линейного строения сохраняют корневую основу названия предельных углеводородов по числу атомов углерода в них, с заменой суффикса –ан на –диен. Цифры в конце указывают положение двойных связей. Номенклатура диенов разветвленного строения в основе имеет основной алгоритм.

СН2 = СН – СН2 - СН = СН – СН3    гексадиен -1,4

СН2 = С – СН2 - С = СН – СН3

│                          │

СН3           СН2 – СН3               2-метил-4-этилгексадиен-1,4

- ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Имея в молекулах двойные связи, диеновые углеводороды активно вступают в обычные реакции, характерные для непредельных углеводородов. В зависимости от количественного соотношения взаимодействующих компонентов реакции с диеновыми углеводородами могут протекать в одну или в две стадии. Реакции присоединения для диенов имеют свои особенности. Когда молекула бутадиена реагирует с одной молекулой водорода, галогена или галогеноводорода, присоединения происходит преимущественно не по месту разрыва той или иной двойной связи, а по концам молекулы.

Свободные валентности второго и третьего атома углерода соединяются друг с другом, образуя двойную связь в середине молекулы.

- Гидрирование

а)  СН2 = СН – СН = СН2 + Н2 →  СН3- СН = СН – СН3   бутен-2

б)  СН2 = СН – СН = СН2 + 2Н2 →  СН3- СН2 – СН2 – СН3   бутан

- Галогенирование                    СН2 - СН – СН = СН2   3.4-дибромбутен-1

│             │

СН2 = СН – СН = СН2 + Br2               Br     Br

СН2 - СН = СН – СН2   1,4-дибромбутен-2

│                                           │

Br                       Br

- Гидрогалогенирование

СН2 = СН – СН = СН2 + НCl  →  СН3 –СН = СН – СН2Cl

1-хлорбутен-2

- Полимеризация              to, кат

n∙ СН2 = СН – СН = СН2              ( - СН2 – СН = СН – СН2 - )n

полибутадиен

- ПОЛУЧЕНИЕ ДИЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

- Каталитическое дегидрирование алканов (а), алкенов (б)

а)   СН3 – СН2 – СН2 – СН3          СН2 = СН – СН = СН2 + 2Н2

бутадиен-1,3

б)   СН2 = СН2 – СН2 –СН3           СН2 = СН – СН = СН2 + Н2

- По способу Лебедева

400о – 500о С

2 С2Н5ОН                          СН2 = СН – СН = СН2 + 2Н2О  + Н2

кат

- ПРИМЕНЕНИЕ ДИЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Огромное количество бутадиена и его гомологов расходуется на синтез каучука. Основным гомологом бутадиена является                           2-метилбутадиен-1,3 (изопрен)     СН2 = С – СН = СН2

│

СН3

Изопрен является структурной единицей натурального каучука, поэтому синтезу изопрена всегда уделялось большое внимание. В настоящее время в общем объеме производства мономеров для синтетического каучука изопрен составляет 15-20% , а в перспективе по масштабам производства он выйдет на первое место среди мономеров для синтетического каучука.

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   КАУЧУКОВ.

ИХ   СТРОЕНИЕ   И   СВОЙСТВА.

Натуральный каучук – получают из жидкости молочно-белого цвета, называемой латексом,- млечного сока каучуконосных растений.

|  | Основным компонентом натурального каучука является высокомолекулярный, непредельный углеводород (С5Н8)n. n = 1000 -3000. Условно схему образования натурального каучука в природе можно представить в следующем виде: |
| --- | --- |

млечный сок дерева гевеи, Н2О, СО2, hν (свет) → - СН2 – С = СН – СН2 –

│

СН3                                n

| Важнейшие свойства: эластичность, износо-устойчивость, водо – и газонепроницаемость, хороший изолятор, растворяется в органических растворителях. Недостатки: Натуральный каучук растворяется в эфире, бензине, бензоле, хлороформе, керосине, толуоле, скипидаре. При взаимодействии с кислородом и |  |
| --- | --- |

другими окисляющими реагентами – стареет.

- При нагревании свыше 200оС размягчается и   разлагается, при температуре около 70оС утрачивает пластичность и становится хрупким

Синтетический каучук

Одно дерево бразильской гевеи в среднем, до недавнего времени, было способно давать лишь 2-3 кг каучука в год; годовая производительность одного гектара гевеи до Второй мировой составляла 300-400 кг технического каучука. Такие объемы натурального каучука не удовлетворяли растущие потребности промышленности. Поэтому возникла необходимость получить синтетический каучук.

Замена натурального каучука синтетическим,  дает огромную экономию труда. Современная, все развивающаяся и усложняющаяся техника требует каучуки хорошие и разные.

Многие ученые работали над проблемой получения синтетического каучука. В 1910 году С.В.Лебедеву впервые удалось получить синтетический каучук из бутадиена. Сырьем для получения синтетического каучука служил этиловый спирт, из которого получали бутадиен-1,3. Затем через реакцию полимеризации в присутствии металлического натрия получали бутадиеновый синтетический каучук (СКД).

- СН2              СН2 -

2∙С2Н5ОН → СН2 = СН – СН = СН2 →             С = С

Н                Н         n

цис - изомер

Изопреновый синтетический каучук (СКИ) – цис-изомер стереорегу

лярного строения

СН3              Н

n∙ CН2 = С – СН = СН2                        С = С

│

СН3                               - СН2            СН2 -   n

изопрен

Хлоропреновый синтетический каучук

n∙ CН2 = С – СН = СН2                - СН2 – С = СН – СН2 -

│                                                                                         │

Сl                                                 Сl                        n

Бутадиенстирольный синтетический каучук

n∙ CH2 = CH – CH = CH2 + CH2 = CH     - CH2 - CH = CH - CH2- CH2 – CH-

│                                                                                                           │

n

При взаимодействии каучуков с серой происходит образование дисульфидных связей между макромолекулами каучука по месту разрыва двойных связей («сшивание» линейных макромолекул).

Чем больше серы, тем больше образуется дисульфидных связей. В результате этого процесса, который называется вулканизацией каучука, образуются мягкие (5-10% S) или твердые (> 30% S)  резины. Продукт, содержащий более 50 % серы – твердый эбонит (электроизоляционный материал).

В О П Р О С Ы    З А К Р Е П Л Е Н И Я

- Какие соединения называются диеновыми углеводородами?

- Как можно классифицировать диеновые углеводороды?

- Какие виды изомерии характерны для диеновых углеводородов?

- Какие типы реакций наиболее характерны для диеновых углеводородов и в чем их особенность?

- Что такое каучуки?

- Как образуется каучук в природе?

- Какие виды синтетических каучуков вы знаете?

- Что такое вулканизация каучуков?

- Назовите области применения резины ?

- В чем отличие каучука от резины?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

- Напишите структурные формулы соединений:

а) 2,3-диметилбутадиен-1,3;        б) гексадиен-1,5;

в) бутадиен- 1,2;                            г) 2-метилбутадиен-1,3;

д) гексадиен-2,4.

- Назовите данные соединения:

а)   СН3 – СН2 - СН2 – СН = СН – СН = СН2

б)   СН3 – С – СН = С – СН3

‖               │

СН2          СН2 – СН3                                          СН3

│

в)  СН2 = С – СН2 – С – СН3         г)  СН3 – С = С = С – СН – СН3

│               ‖                                    │           │

СН2           СН2                               СН2       СН3

│                                                    │

СН3                                                СН3

- Из каких мономеров можно получить полимеры указанно строения:

а)  ( - СН2 – С = С – СН2 - ) n    б)   ( - СН2 – С = СН – СН2 - )n

│          │                                                                             │

CH3 CH3                                       CH3

# Text boxes

Алкадиены – это непредельные углеводороды, молекулы которых имеют две двойные связи между атомами углерода

Каучуки – натуральные или синтетические эластомеры, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойства, из которых путем вулканизации получают резину и эбонит.