## МДК 03.01

## Гр. 23(3 часа)

## 26.05.2020

Тема уроков: Отклонения и размеры допускаемых отклонений.

## Письменно ответить на следующие вопросы:

1.Требования к керамическим лицевым кирпичам и камням?

## Новый материал.

Начиная строить дом, надо придерживаться строгих технологических правил. Один из таких законов для кирпичной кладки – допуски отклонений от идеального монтажа конструкций из кирпича.

Знание границ погрешностей при строительстве очень важно для качества сооружения. Тем более что добиться идеальных соотношений при кладке сложно. На эти параметры влияют и квалификация каменщика, и возможные нестандартные материалы, и состояние фундамента.

Тем не менее, чтобы избежать фатальных ошибок, необходимо изучить соответствующие документы, в которых зафиксированы научно обоснованные допуски при выполнении работ.

## Допуски и контроль за ними

При проведении каменных работ непосредственным контролером точности монтажа является сам каменщик. Он должен на стадии подготовки проверять, насколько марка раствора и кирпича соответствует техническим требованиям, заложенным в проекте. Уже в процессе работы он следит за точной привязкой швов, за тем, чтобы все необходимые детали и конструкции были вовремя заложены в стены и перекрытия, контролирует четкую горизонтальность и вертикальность стеновых соединений.

Если работник добивается, чтобы основные параметры, связанные с проектом, не выходили за рамки стандартных допусков, то вся конструкция в итоге должна получиться прочной и устойчивой.

Фактически это и есть главный критерий правильности монтажа.

Пределы допустимых отклонений при строительстве отражены в официально действующем в настоящее время своде Строительных норм и правил (СНиП). Таким образом, допуски в кладке с применением кирпича сводятся к следующим показателям (рис.1):

- Допустимое отклонение от вертикали углов кирпичной конструкции: на один этаж – 10 мм, полностью на здание выше 2 этажей – 30 мм.

- Максимально возможное отклонение по ширине проемов – 15 мм.

- Допустимые неровности на вертикальной поверхности стены – 10 мм.

- Разрешенное отклонение от горизонтальной линии рядов кирпичной кладки (на 10 м длины) – 15 мм.

- Отклонение по отметке опорных стеновых поверхностей – 10мм.

- Допустимые отклонения по толщине кирпичных швов -2…+3 мм.

- Возможное отклонение по ширине простенков – 15 мм.

- Максимальное смещение оси строительной конструкции от разбивочной оси – 10 мм.

- Допускаемая погрешность по толщине строительной конструкции – ±15 мм.

- Допустимое смещение (отклонение) вертикальных осей проемов окон от вертикальной линии – 20 мм.

## Кирпичная кладка: как и чем проверить ее качество?

Существует несколько основных параметров, которые каменщик должен во время работы постоянно сверять с нормами СНиПа:

- Порядовка. Подразумевает горизонтальность кирпичной кладки и правильность горизонтальных швов по толщине. Контролируется либо ровной деревянной рейкой, либо металлическим уголком. В любом случае приспособление должно иметь шкалу делений, равных толщине кладочного ряда.

- Вертикальность. Контролируется на лицевой стороне стены строительным уровнем (отвесом). Частота проверки – не менее 2 раз на каждый ярус стены.

- Горизонтальная линия. Контролируется уровнем (правилом). Возможное отклонение на одном ряду устраняют за счет коррекции кладки следующего ряда.

- Точная прямолинейность углов и примыкающих к ним поверхностей. Правильное устройство углов контролируется угольником, прямолинейность плоских поверхностей – прямым деревянным бруском.

Соблюдая все указанные допуски, каменщик сможет добиться выполнения качественной кладки, необходимой для возведения надежного здания.

Допустимые отклонения от нормы. Кирпич может иметь отклонения и дефекты, допустимые ГОСТом. ГОСТ 7484-78. «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические требования»: 2.3. Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней … не допускаются. 2.5. На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии десяти метров на открытой площадке при дневном освещении. 2.6. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии величин, мм: ( по длине +/– 4 ( по ширине +/–3 ( по толщине +3/–2 Не прямолинейность лицевых поверхностей и ребер, не более, мм: ( по ложку - 3 ( по тычку - 2. 2.13. Кирпич и камень высшей категории качества должен удовлетворять требованиям: ( марка не менее 100; ( морозостойкость не менее 35; ( отбитости и притупленности углов и ребер длиной от 5 до 10 мм не допускаются в количестве более одной. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. 5.1.1 Лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней - ложковую и тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем и оговаривают в документе на поставку. Рядовые изделия изготавливают с гладкими или рельефными вертикальными гранями. Лицевые кирпич и камень по виду лицевой поверхности изготавливают: -с гладкой и рельефной поверхностями; -с поверхностью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным формованием или иным способом. Изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными. 5.1.2 На лицевых изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глубиной не более 3 мм, общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней. На рядовых изделиях допускаются вспучивающиеся включения общей площадью не более 1,0% площади вертикальных граней изделия. 5.1.3 На лицевых и клинкерных изделиях не допускаются высолы. 5.1.4 Дефекты внешнего вида изделия, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 4, не допускаются. Вид дефекта Значение Лицевые изделия Рядовые изделия Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, шт. Не допускаются 4 Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм, шт. 2 Не регламентируются Отдельные посечки суммарной длиной, мм, не более: Не регламентируются - для кирпича 40 - для камня 80 Трещины, шт. Не допускаются 4 Примечания 1 Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками. 2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом. 3 Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней 5.1.5 У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности. 5.1.6 В партии не допускается половняк более 5% объема партии Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий. Если сердцевина кирпича более насыщенного цвета при ударе он звенит – кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги.